CICLO PROTETTIVO PER MANUFATTI IN ACCIAIO

- Generalità

Protezione anticorrosiva con zincatura per immersione a caldo e finitura superficiale con rivestimento di vernice in polvere poliestere SISTEMA TRIPLEX®.

- Zincatura a caldo

Zincatura per immersione a caldo in conformità alla norma UNI EN ISO 1461:2009 realizzata in bagno di zinco classe 1 secondo EUR 24286 EN : 2010.

L’ EUR 24286 EN è una linea guida per la realizzazione di zincatura a caldo di parti metalliche evitando l’infragilimento strutturale del manufatto. Il bagno di classe 1, composto da materie prime certificate in percentuale verificata,  è l’unico che non richiede radiografie per l’accertamento della non presenza di microfessurizzazioni.

- Verniciatura a polvere

Verniciatura a polvere in conformità alla norma UNI EN 13438, con l’impiego di vernici in polvere poliestere TGIC free Qualicoat 1 o superiori, formulate specificamente per il rivestimento dell'acciaio zincato, in grado di offrire un’eccellente durabilità all’esterno ed un’ottimale ritenzione del colore. Spessore finale film superiore a 70 micron.

Per ottenere la massima prestazione, la verniciatura deve essere eseguita con le seguenti operazioni:

  - PREPARAZIONE MECCANICA della superficie dei manufatti mediante levigatura con abrasivi a grana fine, finalizzata ad uniformare lievi irregolarità presenti sulla superficie del rivestimento di zinco;

  - PREPARAZIONE CHIMICA: Lavaggio e conversione superficiale con processo nanoceramico, in modo da creare uno strato inorganico molto stabile e di grande compattezza per garantire elevate prestazioni di adesione della vernice nel tempo.

  - APPLICAZIONE POLVERI: la polvere impiegata risponde pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 o superiori.

  - COTTURA IN FORNO, alla temperatura indicata dalle specifiche tecniche della polvere utilizzata (es. 160-200°C), verificata sui manufatti mediante strumento, fino a completa polimerizzazione.

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del film verniciante

Il primo intervento manutentivo straordinario è per norma previsto al grado di arrugginimento Ri3 secondo ISO 4628-3.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria deve esse fornito il manuale di manutenzione del film verniciante.

- Qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale del trattamento

Al fine di promuovere e sostenere processi sostenibili, i trattamenti dovranno essere eseguiti in aziende con certificazione di sistema Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001), Sicurezza (OHSAS 18001), operanti su siti produttivi registrati EMAS.

I trattamenti devono essere stati sottoposti a studio del ciclo di vita (LCA) e disporre di Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD.

- Documentazione

I trattamenti dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità ai requisiti indicati, redatti secondo la ISO/IEC 17050-1