ZINCATURA SIGILLO PLATINO

CICLO PROTETTIVO PER MANUFATTI IN ACCIAIO

- Generalità

SIGILLO PLATINO è un ciclo integrato composto da protezione antiruggine di base realizzata mediante zincatura per immersione a caldo e da finitura superficiale con speciale rivestimento trasparente che:

- preserva la “brillantezza” della zincatura appena ultimata;

- crea una esperienza tattile superficiale di estrema morbidezza;

- aumenta la prestazione di durata della zincatura;

- rende la superficie liscia e facile da pulire.

- Zincatura a caldo

Zincatura per immersione a caldo in conformità alla norma UNI EN ISO 1461:2009 realizzata in bagno di zinco classe 1 secondo EUR 24286 EN : 2010.

Per una corretta realizzazione del trattamento la carpenteria dovrà essere progettata e preparata in conformità a quanto previsto dalla ISO 8501-3 (preparazione superficiale) per la classe di corrosività ambientale del sito in cui la stessa andrà installata.

- Filmante

Applicazione di filmante trasparente su base nanoceramica specificatamente studiato da Nord Zinc al fine di ottenere una superficie zincata protetta dall’ossidazione, facilmente pulibile e dal tatto molto gradevole.

- Qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale del trattamento

Al fine di promuovere e sostenere processi sostenibili, i trattamenti dovranno essere eseguiti in aziende con certificazione di sistema Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001), Sicurezza (OHSAS 18001), operanti su siti produttivi registrati EMAS.

I trattamenti devono essere stati sottoposti a studio del ciclo di vita (LCA) e disporre di Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD. Il tutto permetterà di calcolare l’impatto ambientale della carpenteria (ferro, lavorazioni, trattamenti e montaggio) in termini di CO2 equivalente.

- Documentazione

I trattamenti dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità ai requisiti indicati, redatti secondo la ISO/IEC 17050-1, Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD e registrazione EMAS del sito produttivo e manuale di Uso e Manutenzione.

- Verifiche da effettuarsi sulla zincatura a caldo

La zincatura verrà ispezionata alla sua realizzazione seguendo i dettami della norma di riferimento UNI EN ISO 1461.