CICLO PROTETTIVO PER MANUFATTI IN ACCIAIO MEDIANTE VERNICIATURA A POLVERE

- Generalità

Protezione anticorrosiva adatta per impiego ESTERNO in classe di corrosività ___________ con durabilità H (15-25 anni) secondo UNI EN ISO 12944 mediante VERNICIATURA A POLVERE.

- Verniciatura a polvere

Verniciatura a polvere in conformità alla norma UNI EN ISO 12944 per classe di corrosività ______, con l’impiego di vernici in polvere poliestere TGIC free Qualicoat 1 o superiori in grado di offrire un’eccellente durabilità all’esterno ed un’ottimale ritenzione del colore. Spessore finale film superiore a 140 micron. Conversione chimica dello strato di acciaio mediante trattamento nanoceramico. Il ciclo di verniciatura si compone di:

  - PREPARAZIONE CHIMICA: Lavaggio e conversione superficiale con processo nanoceramico, in modo da creare uno strato inorganico molto stabile e di grande compattezza per garantire elevate prestazioni di adesione della vernice nel tempo.

  - APPLICAZIONE POLVERI: la polvere impiegata risponde pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 o superiori.

  - COTTURA IN FORNO, alla temperatura indicata dalle specifiche tecniche della polvere utilizzata (es. 160-200°C), verificata mediante strumento, fino a completa polimerizzazione.

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del film verniciante

Il primo intervento manutentivo straordinario è per norma previsto al grado di arrugginimento Ri3 secondo ISO 4628-3.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria viene fornito il manuale di manutenzione del film verniciante.

- Qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale del trattamento

Al fine di promuovere e sostenere processi sostenibili, i trattamenti dovranno essere eseguiti in aziende con certificazione di sistema Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001), Sicurezza (ISO 45001), operanti su siti produttivi registrati EMAS.

I trattamenti devono essere stati sottoposti a studio del ciclo di vita (LCA) e disporre di Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD.

- Documentazione

Il trattamento dovrà essere accompagnato da:

- Dichiarazione di conformità secondo ISO 17050-1

- Dichiarazione di Prestazione DOP

- Dichiarazione Ambientale di Prodotto – EPD

- Manuale di uso e manutenzione

- Istruzioni per ritocchi e ripristini

- Test Report con indicazione spessori trattamento (da richiedere in ordine)